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	山东中泰煤业集团有限公司

	报告名称
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	报告编制单位
	中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队

	主要编写人员
	李翔、张恒语、刘双、崔乐航、李海滨、焦丽香

	矿业权证号
	C3700002010127130101690

	矿业权人名称
	山东中泰煤业集团有限公司

	储量评审机构
	枣庄市自然资源和规划局

	评审专家
	蔡传生、高继雷、韩廷宝、张勇、徐东来、郑茂兴、李常锁

	本次采用工业指标
	1.矿石质量
Ⅰ级品：CaO≥48%，MgO≤3.0%，K2O＋Na2O≤0.6%，Cl-≤0.03%，P2O5≤0.8%，SO3≤0.5%，fSiO2≤6%。
Ⅱ级品：CaO≥45%，MgO≤3.5%，K2O＋Na2O≤0.8%，Cl-≤0.03%，P2O5≤0.8%，SO3≤0.5%，fSiO2≤8%。
个别样品达不到上述质量要求时，允许在任意连续15m内进行加权平均处理。处理后达到矿石质量要求者，圈入相应矿层。
2.开采技术条件
最小可采厚度：8m
夹石最小剔除厚度：2m
剥采比：≤0.5∶1（m³/m³）
采场最终边坡角：岩石状55°；松散状45°
采场最终底盘最小宽度：60m
爆破安全距离：与电力设施距离≥300m

	评审备案事由
	采矿期间累计查明矿产资源量发生重大变化

	评审备案矿种名称
	水泥用灰岩
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